Couverture et bardage à joint debout en acier

Descriptif type

Préambule

Ce document concerne la fourniture et la pose d’une couverture ou d’un bardage à joint debout Styl’inov®. Ce document est un exemple non contractuel et a pour but de faciliter l’établissement d’un descriptif type.

Adresse : …………….

Pente de la couverture en degrés :………………………

Longueur des rampants en m :……………………………

Altitude en m :………………..

Zone : 1, 2, 3 et 4

Situation : Protégée, normale, exposée

#### Exigences réglementaires et techniques

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité des personnes, gestion des déchets de chantiers, …).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

# Couverture

# Domaine d’emploi

Le procédé de couverture à joint debout Styl’inov® est prévue pour des toitures :

- planes ou cintrées utilisant le profil N°1 et planes uniquement utilisant le profil N°3

- de pentes supérieures ou égales à 5%

- de locaux à faible et moyenne hygrométrie (W/n ≤ 5 g/m3).

- d’altitude de montagne < à 900m.

Matériaux

- Profils métalliques Styl’inov®

Les caractéristiques mécaniques de l’acier sont conformes aux spécifications de la classe S 220 GD selon la norme NF EN 10346.

Les bobines de tôle d’acier sont d’épaisseur nominale 0,60mm et sont revêtues d’un revêtement galvanisé prélaqué.

La galvanisation répond aux critères de qualité de la classe Z 225 ou Z 275 (double face) de la norme NF EN 10346.

Les deux faces de la tôle galvanisée sont ensuite revêtues d’un film de peinture appliqué en continu.

Ce prélaquage est également réalisé à l’usine de production des bobines en conformité avec la norme XP P 34-301 et 10169-1, et répond à une catégorie VI avant pliage :

- Sur la face intérieure : application d’un primaire inhibiteur de 5 μm environ et d’une couche de polyester ou polyuréthanne de 10 μm.

- Sur la face extérieure en fonction du type de finition polyester, polyuréthanne ou PVDF : application d’un primaire inhibiteur de 15 μm ou 25 μm d’épaisseur, cuit au four, et d’une couche de finition polyester ou polyuréthanne de 20 μm ou PVDF de 35 μm.

- Coloris

Les profils de couverture Styl’inov® sont disponibles en 19 coloris.

RAL 7022 – RAL 6021 – RAL 9006 – RAL 5008 – RAL 8012 – RAL 9010 - Zinc 5740

RAL 4007 – RAL 7048 - Cuivre 5216 – RAL 9005 - Aluzinc® – RAL 9007 – RAL 7016

RAL 8023 – RAL 1024 – RAL 8028 – RAL 1024 – RAL 7023

- Pattes de fixation – Profil N°1

- Pattes de fixation fixes et coulissantes en  acier inoxydable X6Cr17 selon la norme NF EN 10088-1, d’épaisseur 0,6 mm pour les platines des pattes coulissantes et de 0,4 mm pour les épingles des pattes coulissantes et les pattes fixes. Les pattes sont percées ou percées cuvelées.

- Elles sont de hauteur égale au relief des profils de couverture Styl’inov® (25 ou 38 mm) et sont fixées au support bois (platelage ou lattes).

- Vis de fixation - Profil N°1 et Profil N°3

- Vis à bois en acier protégé ou en acier inoxydable. Elles doivent être à tête fraisée, soit à empreinte cruciforme (symbole FZ) selon la norme BF EN 25-601, soit à tête fendue (symbole FS) selon la norme NF E 25-604. Leur diamètre est de Ø 4 mm et la longueur de 25 mm minimum.

- Support en bois massif

- Le support en bois massif de la couverture Styl’inov® est normalement effectué par le couvreur à l’aide de voliges, frises ou planches.

- Le support est exécuté conformément aux prescriptions du DTU 40-41 en sapin, pin sylvestre, épicéa, peuplier, compatible avec les couvertures en acier galvanisé prélaqué.

- La qualité du bois est définie par référence à la norme NF B 52-001 partie 4 de décembre 1998 : « Règles d’utilisation du bois dans les constructions ».

- Le support en bois massif est préservé pour la classe de risque 2 suivant la norme NF B 50-100 (EN 335-2) et livré sur chantier avec un taux d’humidité au plus égal à 18% en poids.

- Gamme Styl’inov®

| Profils | Styl’inov® Profil N°1 | Styl’inov® économique à clipper Profil N°3 |
| --- | --- | --- |
| Gamme Profils standard Profils nervurés |  |  |
| Epaisseur | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Hauteur de joint | 25 mm | 38 mm | 25 mm | 38 mm |
| Entraxe des joints | 430 mm 580 mm | 402 mm 552 mm | 395 mm 544 mm | 368 mm 517 mm |
| Longueur maximale | 15 m | 15 m | 10 m | 10 m |

##### Mise en œuvre

- Condition préalable à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins, stockage des matériaux sous abris ventilés en assurant une bonne aération des produits Styl’inov® conditionnés. En outre, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture.

- Exécution et réception du support de couverture

Le support sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40-41 avec du voligeage bois (sapin, épicéa, peuplier) compatible avec les couvertures en acier galvanisé.

L’entraxe des appuis sera fonction des charges descendantes normales et de l’épaisseur des voliges retenues.

Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le couvreur avant la pose de la couverture Styl’inov®.

- Pose de la couverture en partie courante

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du D.T.U 40-41 notamment en ce qui concerne les pentes minimales d’emploi des systèmes de jonction, les dimensions des profils de couverture Styl’inov®, la répartition des pattes de fixation et/ou des vis de fixations.

Les couvertures courbes Styl’inov® nécessitent une étude particulière de la part de la société PRIVÉ SA.

- Membrane d'interposition en zone exposée au vent

Les appentis, les avant-toits, les débords de toits exposés au vent peuvent transmettre des bruits de flottement.

Pour limiter ce phénomène, il est recommandé de procéder à la pose sur le voligeage une membrane d'interposition afin de mieux répartir les efforts de dépression, limiter le soulèvement des profils et réduire le bruit.

Cette membrane d'interposition ajoutée est compatible avec la pose sur support continu ventilé en sous face.

Il faut également privilégier des profils de faibles largeurs (Profil N°1 - 430mm ; Profil N° 3 - 395 mm).

Les aérations directes à l'égout, au faîtage et sous les avant-toits sont à éviter; il faut prévoir une aération indirecte pour éviter une dépression dans la zone ventilée.

- Condition de choix des revêtements de surface

L'entreprise devra respecter les recommandations techniques en tenant compte des conditions de choix des revêtements définies par le fabricant.

- Traitement des singularités du toit

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le D.T.U 40-41.

Dans le cas où la pente de la noue est inférieure à 15% et la longueur des rampants est supérieure à 10,00 m ; il y a lieu de prévoir un encaissement de la noue dans la charpente (cf. annexe du DTU 40.41).

L’entreprise pourra aussi utiliser les accessoires de finition Styl’inov® fournis par PRIVÉ SA pour la réalisation des égouts, faîtages et rives en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose de PRIVÉ SA et de leur adaptation aux spécificités du projet.

Les accessoires couramment utilisés pour la création de couverture à joint debout Styl’inov® répondent aux normes NF P 34-402 (bandes façonnées), NF P 34-403 (couvre-joints) et sont en outre utilisables avec le système PRIVÉ SA, conformément au DTU 40.41.

- Jonctions transversales

La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure aux longueurs maximales réglementaires :

- 15,20 m pour  des pentes comprises entre 5% et 20% (profil N°1)

- 13,20 m pour des pentes comprises entre 20% et 60% (profil N°1)

- 10 m pour des pentes comprises entre 5% et 173 %, (profils N°1 et N°3)

- 4,00 m pour des pentes supérieures à 173 % (profils N°1 et N°3)

Tout recouvrement transversal sera fait par une technique de ressaut.

- Ventilation de la couverture

La couverture Styl’inov® ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.

Toutes les dispositions définies par le DTU 40-41 pour les climats de plaine ou de montagne devront être respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture.

Couverture plane ou cintrée sur comble perdu

La section totale des orifices de passage d’air doit être au moins égale à 1/5000e de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal. La ventilation peut être assurée par une entrée d’air en partie basse et une sortie d’air en partie haute de la couverture, la section totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et basse.

Dans tous les cas, les ouvertures en pignons ne pourront être utilisées que si la distance entre les murs est inférieure ou égale à 12 m et pour autant qu’il n’y ait pas d’écran entre les deux murs.

#### Couverture plane ou cintrée avec isolation thermique sous rampant

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/3000 de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal.

La ventilation peut être assurée :

Soit par une entrée d’air en partie basse et une sortie d’air en partie haute de la couverture, la section totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et basse,

Soit par des ouvertures en pignons.

La ventilation par ouvertures en pignon nécessite la création au faîtage d’un espace libre sous les chevrons de 50 cm minimum (§ 5.63 du DTU 40.41).

La surface totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et basse de la couverture.

Un espace est ménagé entre le support de la couverture et l’isolant destiné à assurer le libre passage de l’air et dont l’épaisseur minimale est de :

- 4 cm pour les longueurs de rampant ≤ 12 m ;

- 6 cm pour les longueurs de rampant > 12 m.

Dans tous les cas, les ouvertures en pignons ne pourront être utilisées que si la distance entre les murs est inférieure ou égale à 12 m et pour autant qu’il n’y ait pas d’écran entre les deux murs (cf. DTU 40.41).

Couverture à double ventilation de montagne

La double toiture froide ventilée est caractérisée par le fait que la lame d’air comprise entre la sous-face du support de couverture et l’étanchéité complémentaire communiquent avec l’extérieur par des entrées d’air en parties basses et des sorties d’air en parties hautes.

Les dispositifs de ventilation pourront assurer les entrées et sorties de ventilation linéaire.

Aération

L’aération linéaire de la sous-face de la couverture s’effectue par une entrée d’air continue à l’égout et une sortie d’air continue au faîtage.

Dans le cas de couverture à ressauts, ceux-ci peuvent servir d’entrée et/ou de sortie d’air.

Dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est de 10 mm. Au-delà de 20 mm d’ouverture, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s’opposer à l’intrusion de petits animaux.

- Documents de référence

- NF EN 10346 “ Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud ”

- NF P 34-301 “Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d’un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment”

- NF P 34-310 “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment”

- NF EN 10169 “Produits plats revêtues en  continu de matières organiques (prélaqués)”

- DTU 40-41 «Couverture par  éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc»

- DTU 40-35 «Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues »

- Cahier du CSTB 2267  – « Guide des couvertures en climat de montagne »

- Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

- Guide de pose et Avis Techniques Styl’inov® en vigueur.

# Bardage

Règles utilisées dans le cas de pente supérieure à 173% (60°- Bardage) :

- Les profils (N°1 et N°3) façonnés peuvent avoir des développés différents, limités toutefois à 500 mm.

- La longueur des profils est limitée à 4 ml en pose verticale et horizontale ; en bardage, il faut privilégier le profil N°1 pour limiter le phénomène de vagues similaires aux produits métalliques à joint debout du marché.

- Le nombre de pattes de fixations est renforcé le long des arêtes et rives (espacement de 165 mm).

- Possibilité de poser les profils N°1 avec un simple pli.

- 1 seul pli est nécessaire en bardage pour assembler les profils N°1 ; le profil N°3 est à clipper,

- En zone sismique, il faut fractionner l’ossature bois à chaque plancher du bâtiment ; la longueur des chevrons est limitée à une hauteur d’étage.

- Une lame d'air ventilée d'épaisseur minimum 20 mm est ménagée derrière le voligeage (les orifices sont protégés contre l'intrusion des petits animaux par une grille à maille fine).

- La mise en œuvre du voligeage est en pose éclaircie, 50 mm maxi entre les voliges (NB : voligeage complet en soubassement si exposition aux chocs).

La section des entrées et sorties d'air sera déterminée par le formule suivante :

S= (hauteur du bardage)0,4 x 50

3

Avec une dimension minimum de 50 cm²/ml.

| Hauteur entre orifices | Section |
| --- | --- |
| < 3 m | 50 cm²/ml |
| 3 à 6 m | 65 cm²/ml |
| 6 à 10 m | 80 cm²/ml |
| 10 à 18 m | 100 cm²/ml |

Documents de références à utiliser en bardage rapporté sur ossature bois :

- le cahier du CSTB N°3316 de Janvier/Février 2001 – Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés et son modificatif N°1 (cahier 3422 - septembre 2002)

- le cahier du CSTB 3691 de mai 2012 concernant la stabilité des bardages rapportés sur ossature bois en zones sismiques.

- Le Décret N° 1255 – 2010 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français

Concernant la sécurité en cas de séisme, applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », notre procédé Styl’inov® peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E (cf. CPT 3691 V2).

Pour le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, il faut se référer à l’Arrêté du 24 mai 2010 (règle du C+D). D’autre part la présence d’un joint de fractionnement horizontal (cf. figure 28b page 21 du CPT3316) peut être mis à profit pour réaliser le compartimentage de la lame d’air nécessité par la ventilation de la lame d’air que part les prescriptions de la sécurité incendie.

- Contact :

PRIVÉ SA

98, avenue du Général Patton - CS 30536

51010 CHALON-EN-CHAMPAGNE cedex  (France)

( : 33 (0)3.26.68.66.66

( : 33 (0)3.26.68.66.87

( : infoclient@stylinov.com

( : www.stylinov.com